|  | Rafine Tablet Tuz. Rev.No; 02. Rev.Tarihi; 27.03.2006.. |
| --- | --- |
| Rafine Tablet Tuz, kaya tuzu rafinasyonundan %98,5 - 99,9 saflığında üretilmektedir. Yabancı maddelerden arındırılmış olan Rafine Tablet Tuz, su arıtma sistemlerinde güvenle kullanılmaktadır. Reçineler tam olarak temizlenmekte ve istenilen kalitede sertliği giderilmiş (yumuşak) su elde edilmektedir. İstenilen kalitede yumuşak su elde edilmesi ve reçinelerin yıpranmaması için Rafine Tablet Tuz kullanılmalıdır. Rafine Tablet Tuz yüksek kalitesi ile reçinelerin ömrünü uzatır.. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Yapılan Analiz; Limit Değerler; Analiz Sonuçları. Hammadde; Kaya Tuzu; Kaya Tuzu. Görünüş*; Beyaz tablet; Beyaz Tablet. Rutubet*; %m/m; 0,6; 0,01. Saflık*; %m/m NaCI; 99,3; 99,5. Suda Çözünmeyen Madde*; %m/m; <0,05; 0,008. Asitte Çözünmeyen Madde; %m/m; -; 0,003. Toplam Sertlik; Fransız Sertliği; 0,5 – 1,2; 1,0. Kalsiyum sertliği; Fransız Sertliği; 0,3 – 0,7; 0,7. Magnezyum sertliği; Fransız Sertliği; 0,2 – 0,5; 0,3. Alkalite; mgCaCO3/kg; <5; 2. Demir; mgFe/kg; <0,3; 0,01. Arsenik*; mgAs/kg; 13; 0,012. Kadmiyum*; mgCd/kg; 1,3; 0,006. Civa*; mgHg/kg; <0,26; 0,003. Kurşun*; mgPb/kg; <13; 0,027. Krom*; mgCr/kg; 1,3; 0,036. PH; %10 m/v; 7 ± 7,2; 7. Ambalaj şekli; 25 kg P.P. çuval – Müşteri İsteğine bağlı olarak içi Naylonlu. Tablet Ağırlığı; Ort. 7-8gr. Tablet Ölçüleri; Yuvarlak ; 22,55x22,21x12. Bütün Tablet Oranı; Min % 95 m/m. Depolama; Kuru ve kapalı ortamda orijinal ambalajında saklanmalıdır. *Türk Standartları Enstitüsü TSE EN 973 Standardına uygun olarak hazırlanmıştır Dok.Kod.No: MÜ/05 20.04.2005 |